PŁYTY USZCZELKARSKIE

| Rodzaj płyty | Typ | Spełniane normy | Opis płyty | Środowisko pracy | Temp. Max. | Ciś. Max. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GAMBIT AF 152 | 210 | WT/201/2001 | Nowa skonstruowana płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR. | Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji niskociśnieniowych i niskotemperaturowych. | 155’C | 3 MPa |
| GAMBIT AF-202 | 212 | WT-144/98 | Bardzo popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich ciśnień i temperatur. Specjalnie polecana do instalacji oleju opałowego. | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych, kwasów i zasad. | 180’C | 4 MPa |
| GAMBIT AF-CD | 223 | WT/202/2001 | Nowo skonstryowana bezazbestowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR. | Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji średniociśnieniowych i niskotemperaturowych. | 200’C | 8 MPa |
| GAMBIT AF-200 Universal | 215 | TWT-101/96 DIN 28090-1 Uznanie UDT-K-1/2-03 IGNIG nr 215020100 | Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie średnich ciśnień i tempratur | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli słabych kwasów i zasad. | 200’C | 6 MPa |
| GAMBIT AF-302 | 224 | WT-145/98 | Bardzo popularna płyta przeznaczona do uszczelniania w zakresie niskich ciśnień i temperatur | Woda zimna i gorąca, również zanieczyszczona paliwami i olejami; roztwory soli, słabych kwasów i zasad. | 200’C | 4 MPa |
| GAMBIT AF-300 | 225 | WT-79/95; DIN 28090-1 Atest Higien. 3/B-1259/96 Uznanie UDT U-K-1/2-03 IGNIG nr 1/GM/2001 Nr 215020100 | Płyta przeznaczona do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Bardzo korzystna relacja ceny do walorów użytkowych. | Woda, para wodna, roztwory soli, słabszych kwasów i zasad. | 300’C | 10 MPa |
| GAMBIT AF-Oil | 235 | WT-80/95; DIN 28090-1 DuPont Specification G-81 WUG-GM 285/96 Atest Higien. 3/B-1259/96 Uznanie UDT U-K-1/2-03 IGNIG nr 1/GM/2001 Nr 215020100 | Uniwersalna płyta przeznaczona do większości mediów w zakresie wysokich ciśnień i temperatur | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. | 350’C | 10 MPa |
| GAMBIT AF-200 G | 227 | WT/189/2000 | Nowo skonstruowana bezazbestowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na azie kauczuków NBR. | Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji średniociśnieniowych i średniotemperaturowych | 380’C | 8 MPa |
| GAMBIT AF-1000 | 226 | WT-78/95/A DIN 28090-1 Atest Higien. 3/B-1259/96 | Płyta przeznaczona do wysokotemperaturowych połączeń kołnierzowych. Szczególnie polecana tam gdzie występują duże skoki ciśnień. | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, | 400’C | 12 MPa |
| GAMBIT AF-400 | 245 | WT-146/98; DIN 28090-1 DuPont Specification G-81 Uznanie UDT U-K-1/2-03 IGNIG nr 1/GM/2001 | Wysokoparametrowa płyta przeznaczona do najbardziej odpowiedzialnych zastosowań. | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztowry soli, słabych kwasów i zasad. | 380’C | 12 Mpa |
| PARO-GAMBIT | 246 | WT-151/A/99 | Najwyższej klasy płyta na bazie włókien węglowych. Dzięki zastąpieniu aramidu włóknami węglowymi wykazuje równieżodporność na wysokoparametrową parę wodną. | Paliwa, oleje, rozpuszczalniki; roztowry słabych kwasów i zasad. Szczególnie polecana do instalacji parowych. | 450’C | 10 Mpa |
| GAMBIT-GRAFIT | 248 | WT/199/2001/A | Nowo skonstruowana bezazbestowa płyta uszczelkarska do popularnych zastosowań. Zbudowana na bazie włókien syntetycznych, najwyższej jakości włókien mineralnych i wypełniaczy powiązanych elastomerem na bazie kauczuków NBR. | Woda, para wodna, nafta, rozpuszczalniki, paliwa, oleje, roztwory soli, słabych kwasów i zasad. Polecana przede wszystkim do instalacji średniociśnieniowych i wysokotemperaturowych. | 500’C | 10 Mpa |
| GAMBIT PTFE | 250 | Enichem Internal norm cl.TM2 | Płyta uszczelkarska na bazie czystego PTFE wypełnionego specjalną kompzycją włókien. W efekcie powstała płyta dorównująca odp. ChemicznąPTFE, ale bez jego wad. | Wszystkie media włącznie z silnymi kwasami i zasadami wyłączając stopione metale alkaliczne, gazowy fluor i fluorowodór. | 250’C | 6 Mpa |
| GAMBIT GRZ | 260 | S.T.IT 91, c1.1 | Płyta na bazie grafitu ekspandowanego o czystości 99%; zbrojona stalą szlachetną | Większość chemikaliów z wyłączeniem silnych utleniaczy jak kwas azotowy, chromowy czy stężony kwas siarkowy. | 550’C | 12 Mpa |
| THERMOGAMBIT | 270 |  | Płyta zbudowana z ekspandowanego wermikulitu osadzonego na stalowym rdzeniu. Powstała płyta zachowuje elastyczność i zdolność uszczelniania w wwarunkach ekstremalnych. | Woda, para wodna, paliwa, oleje, rozpuszczalniki, roztwory soli i słabych kwasów i zasad. Szczególnie polecany w układach odprowadzania spalin. | 800’C | 20 MPa |

## Tabela odporności chemicznej płyt uszczelkarskich

| L.p. | Medium chemiczne | AF-152 | AF-202 | AF-CD | AF-200 Universal | AF-302 | AF-300 | AF-Oil | AF-200 G | AF-1000 | AF-400 | PARO-GAMBIT | GAMBIT-GRAFIT | PTTFE | GRZ | THERMOGAMBIT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aceton |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Alkohol etylowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Alkohol metylowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Amoniak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anilina |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Benzen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Benzyna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chlor (mokry) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Chlor (suchy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Chloroform |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Cykloheksanon |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Etan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Fenol |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Freon 11 i 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Freon 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Glikol etylenowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Kwas azotowy 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Kwas azotowy 40% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Kwas fosforowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Kwas mrówkowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Kwas octowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Kwas siarkowy 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Kw. Siarkowy dymiący |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Kwas solny 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Mydło |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Nadmanganian potasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Nafta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Octan etylowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Olej hydr. (mineralny) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Olej hydr. (estry fosf.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Olej silikonowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Powietrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Trójchloroetylen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Woda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Woda morska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Wodorotlenek amonu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Wodorotlenek potasu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Wodorotlenek sodu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Wodorotlenek wapnia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Nie stosować |  | Przed zastosowaniem przeprowadzić próbę w warunkach eksploatacji |
| --- | --- | --- | --- |