POZOSTAŁE WYROBY W OFERCIE

Uszczelnienia gumowe

- mieszanki gumowe: zwykłe i olejoodporne dostępne w płatach lub belach: zwykła w belach szer. 1200mm, dł. 10m bieżących, grubość od2-10mm, a w płatach 1000x1000mm grubość od 2-50mm

| Bazowy kauczuk | Zakres twardości IRHD ‘Sh | Zakres temperatur ‘C | Param. fizyko-mechaniczne | Odporność na media |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Wytrzymałość na rozciąganie MPa | Wydłużenie względne % |  |
| Parametry fizyko-mechaniczne mieszanek gumowych |
| Nitrylowy NBR | 40-95 | -30(120 | 5,0-20,0 | Do 700 | Oleje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, oleje mineralne i smary, węglowodory alifatyczne, woda do +60'’, alkohole, roztwory soli, rozcieńczone roztwory kwasów i zasad do +60’C, bardzo dobra odporność na zmianę objętości w olejach |
| Fluorowy FKM | 60-95 | -25(220 | 8,0-16,0 | Do 300 | Niezrównana odporność na działanie kwasów utleniających, olejów technicznych, paliw, cieczy hydraulicznych, bardzo dobra odporność na działania roztworów soli, rozcieńczonych kwasów, alkoholi, wody, węglowodanów aromatycznych, ozonu, mała przepuszczalność gazów |
| Silikonowy VMQ | 40-90 | -60(220 | 2,0-8,0 | Do 500 | Dobra odporność na działanie wodnych roztworów kwasów, zasad, soli oraz niektórych olejów, korzystne własności elektroizolacyjne |
| Etylenowo-propylenowy EPDM | 45-85 | -55(130 | 4,0-14,0 | Do 500 | Bardzo dobra odporność na działanie ozonu i warunków atmosferycznych, dobra odporność na działanie wyższej temperatury, pary wodnej, substancji chemicznych zwłaszcza polarnych, rozcieńczonych kwasów i zasad, płynów hamulcowych, elastyczność w niskich temperaturach, dobre własności dielektryczne, mechaniczne, dobra ścieralność |

- guma porowata (gąbczasta) 1000x1000 gr. do 30mm

- sznury gumowe; produkujemy sznury w kolorze czarnym

w zakresie średnic 5-20mm

- taśmy hamulcowe BAC, ATU-AE, zakres szer. od 20-320mm,

grubość od 6-20mm

- okładziny cierne: tarczowe i prasowane, wykonane z materiału ciernego GAMBIT GC-E lub GC-ES metodą prasowania

- ceramika ogniotrwała: kształtki AS, prostki AS, zaprawa izolacyjna

- tworzywa sztuczne: nylatron, poliamid PA6G, vulkolan, eltaron, boramid, teflon, tekstolit, tarnamid; z tych materiałów są wykonywane płyty, wałki i tuleje