SZCZELIWA PLECIONE

| L.p. | Nazwa | Opis | Temperatura max | Zak-res pH | Pompy wirowe | Pompy tłokowe | Armatura | Zakres wymiarowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 605 | Grafit ekspandowany na osnowie bawełnianej | 450’C w atm. Inert. Do 2500’C | 0-14 | p=40 bar v=40 m/s | nie zalecane | p=200 bar v=2 m/s | 6-20 mm |
| 2 | 6051 | Grafit ekspandowany na drucie inconelowym | 600’C w atm. Inert. Do 2500’C | 0-14 | p=40 bar v=20 m/s | nie zalecane | p=320 bar v=2 m/s | 6-20 mm |
| 3 | 608 GAMFLON | PTFE z wypełnieniem grafitowym i środkiem smarnym | 280’C | 0-14 | p=20 bar v=10 m/s | p=100 bar v=2 m/s | p=100 bar v=2 m/s | 4-25 mm |
| 4 | 6081 PTFE białe | PTFE ze środkiem smarnym | 280’C | 0-14 | p=10 bar v=10 m/s | p=20 bar v=2 m/s | p=20 bar v=1 m/s | 4-20 mm |
| 5 | 6082 | PTFE z wypełnieniem grafitowym | 280’C | 0-14 | p=40 bar v=5 m/s | p=200 bar v=2 m/s | p=300 bar v=1 m/s | 4-20 mm |
| 6 | 6085 GAMFLON 100% GFO | Z przędzy GORE GFO | 280’C | 0-14 | p=20 bar v=20 m/s | p=150 bar v=2 m/s | p=200 bar v=2 m/s | 4-20 mm |
| 7 | 6086 ZEBRA przeplatane | PTFE z wypełn. Grafitowym i środkiem smarnym aramidem | 280’C | 0-14 | p=20 bar v=20 m/s |  | p=300 bar v=2 m/s | 6-25 mm |
| 8 | 6087 GAMFLON AR | PTFE z wypełn. Grafitowym i środkiem smarnym wzmocnione aramidem | 280’C | 0-14 | p=50 bar v=5 m/s | p=200 bar v=5 m/s | p=300 bar v=2 m/s | 6-25 mm |
| 9 | 6088 GAMFLON G4 | Z przędzy GORE G4 | 280’C | 0-14 | p=50 bar v=8 m/s | p=200 bar v=2 m/s | p=400 bar v=1 m/s | 4-20 mm |
| 10 | 611 | Bawełniane impregnowane specjalnym smarem i grafitem | 120’C | 5-9 | p=10 bar v=5 m/s | p=20 bar v=1,5 m/s | p=60 bar v=2 m/s | 4-50 mm |
| 11 | 6153 KARBOGRAF | Z przędzy węglowej impregnowane grafitem | 400’C | 2-13 | p=10 bar v=5 m/s |  | p=100 bar v=2 m/s | 6-25 mm |
| 12 | 616 | Kaolinowe impregnowane specjalnym smarem i grafitem | 800’C | 2-9 | Nie zalecane |  | p=45 bar v=1 m/s | 6-50 mm |
| 13 | 621 | Bawełniane impregnowane specjalnym smarem i talkiem | 120’C | 5-9 | p=10 bar v=5 m/s | p=20 bar v=1,5 m/s | p=60 bar v=2 m/s | 4-50 mm |
| 14 | 636 COLMET BA | Kaolinowe zbrojone impregnowane elastomerem i grafitem | 550’C | 1-13 | p=50 bar v=5 m/s | p=50 bar v=2 m/s | p=100 bar v=2 m/s | 6-30 mm |
| 15 | 641 | Bawełniane impregnowane PTFE | 120’C | 3-10 | p=25 bar v=10 m/s | p=30 bar v=2 m/s | p=30 bar v=2 m/s | 4-30 mm |
| 16 | 645 | Grafit ekspandowany na osnowie bawełnianej impregnowany PTFE | 280’C | 0-14 | p=25 bar v=20 m/s |  | p=100 bar v=2 m/s | 6-20 mm |
| 17 | 646 POLAFLON BA | Kaolinowe impregnowane PTFE | 280’C | 2-13 | p=25 bar v=8 m/s |  | p=100 bar v=2 m/s | 6-30 mm |
| 18 | 649 | Z przędzy P-84 impregnowane PTFE | 260’C | 0-12 | p=50 bar v=15 m/s | p=50 bar v=2 m/s | p=100 bar v=2 m/s | 4-30 mm |
| 19 | 6491 GAMTEX | Z przędzy syntetycznej impregnowane PTFE | 280’C | 1-13 | p=20 bar v=10 m/s | p=80 bar v=1 m/s | p=200 bar v=1,5 m/s | 4-30 mm |
| 20 | 6493 | Z przędzy aramidowej impregnowane PTFE | 280’C | 2-13 | p=15 bar v=20 m/s | p=100 bar v=2 m/s | p=100 bar v=2 m/s | 4-30 mm |
| 21 | 6498 | Z przędzy syntetycznej impregnowane PTFE | 280’C | 2-13 | p=15 bar v=20 m/s | p=100 bar v=2 m/s | p=100 bar v=2 m/s | 4-25 mm |